# УДК 621.771.23

# Анализ распределения поверхностных загрязнений

# по ширине полосы

Салганик В.М., Горбунов А. В.

Дальнейшее совершенствование технологии производства  в ЛПЦ-5 ОАО "ММК" направлено на снижение загрязнения поверхности горячекатаного травленого проката и получение равномерного распределения чистоты поверхности на готовом холоднокатаном листе. Исходя из поставленной задачи, было изучено распределение загрязненности горячекатаного травленого и холоднокатаного листа по ширине проката.

Качественная оценка загрязненности поверхности осуществлялась по упомянутой методике контроля. Методика основана на получении "реплики" (от фр. replique – в значении "отпечаток, незначительно отличающийся от оригинала") загрязненности поверхности путем снятия загрязнения с поверхности полосы посредством клейкой ленты "скотч" (рис. 1). После получения "реплики" замеряется ее отражательная способность. При соотнесении отражательной способности "реплики" (Qреплика) и фоновой бумаги (Qфон), на которую помещена исследуемая "реплика", определяется коэффициент отражения Кот , характеризующий чистоту поверхности:

Кот=QрепликаQфон.                                       ()

Коэффициент загрязнения определяется:

Кз=1−Кот.                                       ()

Распределение чистоты и загрязненности поверхности по ширине полосы на дрессировочном стане и на выходе из линии травильного агрегата сведено в табл. 1 и показано на рис. 2, 3.

Таблица 1

Распределение чистоты и загрязненности поверхности

по ширине полосы

| Расстояние от кромки, мм | Коэффициент отражения (Кот) |  | Коэффициент загрязнения (Кз) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | после травления | после дрессировки | после травления | после дрессировки |
| 0 | 0,49 | 0,79 | 0,51 | 0,21 |
| 90 | 0,57 | 0,88 | 0,43 | 0,12 |
| 160 | 0,62 | 0,94 | 0,38 | 0,06 |
| 230 | 0,68 | 0,96 | 0,32 | 0,04 |
| 440 | 0,73 | 0,97 | 0,27 | 0,03 |
| 650 | 0,74 | 0,98 | 0,26 | 0,02 |
| 860 | 0,72 | 0,98 | 0,28 | 0,02 |
| 1070 | 0,65 | 0,97 | 0,33 | 0,03 |
| 1140 | 0,58 | 0,96 | 0,39 | 0,04 |
| 1210 | 0,53 | 0,89 | 0,45 | 0,11 |
| 1280 | 0,45 | 0,82 | 0,55 | 0,18 |

Распределение коэффициента отражения по ширине полосы

Рис. 2.

Распределение коэффициента загрязнения по ширине полосы

Рис. 3.

Изменение количества и состава поверхностных загрязнений по ширине полосы холоднокатаного металла исследовалось весовым методом /  / и с применением анализатора RC - 412 фирмы "Леко" /  /.

Содержание углерода в органических и неорганических соединениях на поверхности холоднокатаного металла определяли по методике /  / (табл. 2, рис. 4).

Линии тренда распределений представляют собой параболы второй степени.

Проанализировав вид кривых распределения коэффициента загрязнения (см. рис. 3), количества поверхностных загрязнений и углерода в составе соединений (см. рис. 4) по ширине полосы и их повторяющийся характер, можно сделать вывод о возможности применения предлагаемой методики контроля загрязненности поверхности для качественной оценки поверхностных загрязнений.

Таблица 2

Распределение количества поверхностных загрязнений и углерода

в составе соединений по ширине холоднокатаной полосы

| Расстояние от кромки, мм | Весовой метод | Определение на анализаторе RC - 412 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество загрязнений, мг/м2 | Количество углерода, мг/м2 |  |
|  |  | в составе органических соединений | в составе неорганических соединений |
| 0 | 159,60 | 64,80 | 9,28 |
| 160 | 101,42 | 33,80 | 4,79 |
| 320 | 94,32 | 42,20 | 5,23 |
| 500 | 81,93 | 28,50 | 4,63 |
| 570 | 62,89 | 33,20 | 5,42 |
| 900 | 95,91 | 14,70 | 3,28 |
| 970 | 62,03 | 10,90 | 2,58 |
| 1040 | 83,42 | 21,40 | 3,24 |
| 1180 | 115,79 | 32,60 | 2,89 |
| 1280 | 126,32 | 42,50 | 7,30 |

Распределение количества поверхностных загрязнений и углерода

в составе соединений по ширине холоднокатаной полосы

Рис. 4.

Соотнесение ленточных объемных кривых на рис. 2 и 3 показывает, что характер распределения чистоты и загрязненности поверхности по ширине полосы сохраняется с травильной линии (НТА) и точно повторяется на готовом холоднокатаном металле. Это позволяет сделать предварительный вывод о месте зарождения неравномерного распределения поверхностных загрязнений по ширине листового проката.

Из приведенных опытных данных и построенных ленточных кривых распределения (см. рис. 3) видно, что загрязненность холоднокатаного листа после заключительной отделочной операции – дрессировки на кромках выше, чем в средней части полосы. Переход от повышенного загрязнения в прикромочной области полосы (темной) до равномерной чистой (светлой) средней части лежит в пределах 100 - 200 мм.

При рассмотрении кривой распределения углерода в составе неорганических соединений (рис. 4) наблюдается повышение количества углерода в прикромочной области (100 – 200 мм от боковой кромки полосы).

Следует отметить, что повышенная неорганическая часть поверхностных загрязнений характеризуется остатками на полосе солей оксидов железа, сульфатов, фосфатов,  хлоридов, кальция, магния и приводит к значительному адсорбированию поверхностным слоем технологической смазки, масел и эмульсии, наносимых на полосу в линиях агрегатов травления и при холодной прокатке на стане. Поэтому на участках с повышенной неорганической частью загрязнений количество органической составляющей примерно в два раза больше, чем на остальных участках полосы.

В литературных источниках / ,  / отмечается неравномерное распределение загрязнений на поверхности по длине и ширине проката: на краях полосы их больше, в середине меньше.

Известно, что процесс травления является источником загрязнений поверхности металла двух- и трехвалентными  солями железа, нерастворимыми в кислотах компонентами окалины и частицами металла. Как недотрав, так и перетрав поверхности приводит к увеличению загрязненности или даже к прямым дефектам / 5 /.

Из литературных и экспериментально полученных подтверждающих данных следует, что в прикромочной области горячекатаных полос всегда находится труднотравимая воздушная окалина, которая по составу и количеству отличается от окалины в средней части ширины полосы. Для полного стравливания окалины в прикромочной области требуется в 1,5 – 2 раза больше времени, чем в средней части полосы. В прикромочной области количество окалины больше чем в средней части полосы. По составу воздушная окалина в прикромочной части полосы характеризуется меньшим количества легкотравимого вюстита (FeO) и большим содержанием труднотравимых окисей железа - гематита (Fe2О3) и магнетита (Fe3О4), чем в средней части горячекатаной полосы. Гематит и магнетит приводят к повышению окислительной способности поверхности этих частей полосы.

Повышенная шероховатость в прикромочной области способствует удержанию в неровностях остатков шлама, которые трудно удаляются при последующей промывке. Шлам представляет собой соли оксидов металлов и остатки частичек воздушной окалины.

Предположение о зарождении неравномерного распределения поверхностных загрязнений по ширине листового проката подтверждается содержанием небольшого количества серы (S), источником которой предположительно является остатки шлама SO4; в составе сажистых отложений ("скобочной сажи").

Исходя из приведенного анализа распределения загрязненности горячекатаного травленого и холоднокатаного листа по ширине полосы, можно сделать вывод о существующем влиянии распределения остатков шлама и воздушной окалины на горячекатаном травленом металле на распределение загрязнений на поверхности готового холоднокатаного металла.

С учетом всего вышеизложенного предлагается проведение мероприятий, направленных как на снижение количества поверхностных загрязнений в прикромочной области полосы, так и на улучшение чистоты поверхности в целом по всей ширине полосы:

- оптимальный подбор степени защиты травильных растворов;

- работа только при максимальном изгибе всеми роликами окалиноломателя в линии НТА;

- соблюдение величины обжатия не менее 1% после перевалки рабочих валков в линии НТА;

- разработка и внедрение щеточно-моечной технологии в линии НТА.

Вывод:

Изучено распределение загрязненности горячекатаного травленого и холоднокатаного листа по ширине. Установлено влияние распределения остатков шлама и воздушной окалины на горячекатаном травленом металле на распределение загрязнений на поверхности готового холоднокатаного металла.  Предлагаются мероприятия, направленные как на снижение количества поверхностных загрязнений в прикромочной области полосы, так и на улучшение чистоты поверхности в целом по всей ее ширине.

Библиографический список:

?.  Белосевич В. К., Нетесов Н. П., Мелешко В. И., Адамский С. Д. Эмульсии и смазки при холодной прокатке. – М.: Металлургия, 1976. – 416 с.

. Oster. Мультифазовые анализаторы для определения разных фаз углерода. Chem. J. 95. № 3. 1994.

. Разработка методики определения чистоты поверхности холоднокатаного металла на анализаторе RC – 412 /Сычь Л. Г., Пальчун Т. А., Гостяева Г. П., Хветте Т. Н., Хасанова С. М. //Совершенствование технологии на ОАО ММК. Сборник трудов Центральной Лаборатории контроля. Выпуск 3. – Магнитогорск, 1999. с. 344.

. Белосевич В. К., Нетесов Н. П. Совершенствование процессов холодной прокатки. – М.: Металлургия, 1971. – 272 с.

.  Белосевич В. К., Нетесов Н. П., Мелешко В. И., Адамский С. Д. Эмульсии и смазки при холодной прокатке. – М.: Металлургия, 1976. – 416 с.