Влияние продуктов истирания рабочих валков и прокатываемой полосы на формирование поверхностных загрязнений холоднокатаного листа

Злов В.Е., Горбунов А.В., Якименко В.Н., Нетесов Н.П.

Потребители, особенно автозаводы, выдвигают жесткие требования к чистоте поверхности холоднокатаного листа, которые не допускают наличие видимых сконцентрированных на поверхности локальных участков загрязнений.

Кроме того, внедрение передовых технологий промасливания в производстве холоднокатаного листа требует ограничения количества поверхностных загрязнений. Так например, на ОАО "ММК" в листопрокатном цехе №5 установлен новый агрегат продольной резки (УРАЛМАШ), в состав которого входит установка промасливания в электростатическом поле (фирмы "Peabody"). В процессе ввода в эксплуатацию были выявлены загрязнения поверхности в виде полос, ярко проявляющихся после прохождения пресс-прижима. В виду различной смачиваемости чистой поверхности полосы и ее загрязненных участков, наличие рассматриваемых полос загрязнений резко снижают эффективность дальнейшего промасливания полосы в электростатическом поле. Поэтому использование технологии промасливания в электростатическом поле целесообразно только при наличии однородной чистой поверхности по всей ширине исходной полосы.

В связи с актуальностью вопросов, в условиях ЛПЦ-5 (ОАО "ММК") было проведено исследование фазового состава и распределения загрязненности поверхности по ширине холоднокатаной полосы, поступающей на дрессировочный стан после холодной прокатки и рекристаллизационного отжига в колпаковых печах.

Качественная оценка загрязненности поверхности осуществлялась по методике, основанной на получении "реплики"  загрязненности поверхности путем снятия загрязнения с поверхности полосы посредством клейкой ленты "скотч" (рис. 1). После получения "реплики" замеряется ее отражательная способность.

При соотнесении отражательной способности "реплики" (Qреплика) и фоновой бумаги (Qфон), на которую помещена исследуемая "реплика", определяется коэффициент отражения Кот , характеризующий чистоту поверхности:

Кот=QрепликаQфон.                                       ()

Коэффициент загрязнения определяется:

Кз=1−Кот.                                       ()

Распределение чистоты и загрязненности поверхности по ширине полосы поступающей на дрессировочный стан, сведено в табл. 1.

Таблица 1

Распределение чистоты и загрязненности поверхности

по ширине полосы

| Расстояние от кромки, мм | Коэффициент отражения (Кот) | Коэффициент загрязнения (Кз) |
| --- | --- | --- |
| 0 90 160 230 440 650 860 1070 1140 1210 1280 | 0,79 0,88 0,94 0,96 0,97 0,98 0,98 0,97 0,96 0,89 0,82 | 0,21 0,12 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02 0,03 0,04 0,11 0,18 |

Распределение коэффициента загрязнения по ширине полосы

Рис. 2.

Таблица 2

Распределение количества поверхностных загрязнений и углерода

в составе соединений по ширине холоднокатаной полосы

| Расстояние от кромки, мм | Весовой метод | Определение на анализаторе RC - 412 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество загрязнений, мг/м2 | Количество углерода, мг/м2 |  |
|  |  | в составе органических соединений | в составе неорганических соединений |
| 0 | 159,60 | 64,80 | 9,28 |
| 160 | 101,42 | 33,80 | 4,79 |
| 320 | 94,32 | 42,20 | 5,23 |
| 500 | 81,93 | 28,50 | 4,63 |
| 570 | 62,89 | 33,20 | 5,42 |
| 900 | 95,91 | 14,70 | 3,28 |
| 970 | 62,03 | 10,90 | 2,58 |
| 1040 | 83,42 | 21,40 | 3,24 |
| 1180 | 115,79 | 32,60 | 2,89 |
| 1280 | 126,32 | 42,50 | 7,30 |

Изменение количества и состава поверхностных загрязнений по ширине полосы холоднокатаного металла исследовалось весовым методом /  / и с применением анализатора RC - 412 фирмы "Леко" /  /.

Содержание углерода в органических и неорганических соединениях на поверхности холоднокатаного металла определяли по методике /  / (табл. 2, рис. 3).

Линии тренда распределений представляют собой параболы второй степени.

Распределение количества поверхностных загрязнений и углерода

в составе соединений по ширине холоднокатаной полосы

Рис. 3.

Из результатов исследования видно, что загрязненность кромок холоднокатаной полосы, поступающей на дрессировочный стан, выше, чем в средней части. Переход от повышенного загрязнения в прикромочной области полосы до равномерной чистой средней части лежит в пределах 100 - 200 мм. Аналогичное распределение получено в результате исследования загрязнений поверхности неотожженного холоднокатаного проката.

Изучение фазового и элементного состава поверхностных загрязнений холоднокатаного неотожженного металла на электронном микроскопе Camscan 4.0 (рис. 4), показало, что по своему фазовому составу загрязнения средней части полосы и прикромочной области идентичны и представляют собой смесь окислов Fe3O4, Fe2O3, гидроокисижелеза (Fe2O31,2 H2O) и металлического железа ( - Fe).

Сравнивая загрязненность средней части полосы и прикромочной области в целом, можно констатировать более высокую количественную представительность смеси окислов и металлического железа в прикромочной области. Смесь окислов железа и металлического железа представляют собой шлам после травления и продукты истирания рабочих валков и прокатываемой полосы.

Спектр, снятый с поверхности образцов холоднокатаного

неотожженного металла

Рис. 4.

Концентрация продуктов износа в прикромочной области полосы связана с характером движения продуктов износа от центра к кромкам и скоростью прокатки. Характер разбега частиц определяется распределением эпюры межвалковых давлений в очаге деформации, когда частицы перемещаются из области более высокого давления (средняя часть полосы) в область более низкого давления (кромки полосы). В случае если скорость прокатки больше скорости поперечного вытеснения частиц, то последние могут задерживаться в прикромочной области полосы и вкатываться в поверхностный слой металла в последующих клетях стана.

Исследование присутствия указанных продуктов истирания в рабочей эмульсии стана 2500 холодной прокатки проводилось по методу, который заключается в экстракции эмульсии серным эфиром, при этом механические частицы концентрируются между водяным и масляными слоями. Так как механические частицы имели размер частиц < 5 мкм, отделение их проводилось центрифугированием. Полученный осадок высушивали до постоянного веса при температуре 40 - 50 С. Фазовый и элементный анализ показал, что осадок представляет собой смесь очень большого количества углерода (С) и следующих фаз (фазы расположены в убывающем порядке):

1.  - Fe (железо)

2. SiO2 (Tridymite)

3. Fe3O4 (Magnetite)

4. FeSO4H2O (Iron Sulfate Hydrate - Szomolnokite)

Известно что вещества, входящие в состав обнаруженных фаз и видимые на снятом спектре (рис. 5) (Fe, S, Si, Cl, Ca), являются катализаторами выделения углеродосодержащих соединений при отжиге, а найденный С напрямую участвует в образовании дефекта "кромочная сажа".

Спектр, снятый с выделенной механической составляющей

прокатной эмульсии

Рис. 5.

Таким образом, для уменьшения загрязненности холоднокатаного листа совершенствование технологии его производства должно быть направлено на количественное снижение смеси окислов железа и металлического железа в прикромочной области полосы, представляющую собой продукты истирания рабочих валков и прокатываемой полосы.

С целью определения доли продуктов износа рабочих валков и прокатываемой полосы в общее количестве этих продуктов, провели расчет величины износа рабочих валков на стане 2500 холодной прокатки.

Межперевалочные сроки для рабочих и опорных валков определены в технологической инструкции (табл. 3).

Таблица 3

| Межперевалочные сроки для рабочих и опорных валков Наименование | Дрессировочный | Дрессировочный | Четырехклетевой стан |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| валков | стан "2500" | стан "1700" | К л е т и |  |  |  |  |  |
|  |  |  | I |  | II |  | III | IV |
| тыс. тонн, не более |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочие | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 3,0 |  | 2,5 |  | 2,0 |
| Опорные | 60,0 | 60,0 | 60  80 | 80 100 |  | 80 100 |  | 60 80 |

Исходя из данных, полученных в ходе эксплуатации стана 2500 холодной прокатки, можно принять, что в течение кампании рабочих валков 4-ой клети, составляющей 2000 тонн, происходит уменьшение диаметра рабочих валков на   0,02 мм.

Определим потерю массы рабочего валка в течение эксплуатационной кампании:

m=2πR⋅h⋅L⋅ρ,                                     (3)

где 	R – радиус рабочего валка, мм;

h – снижение радиуса рабочего валка в результате износа, мм;

L – длина бочки рабочего валка, мм;

 - плотность материала рабочего валка, мг/мм3.

Подставив, получим

m=2⋅3,14⋅250⋅0,01⋅2500⋅7,85=308112,5мг

Количество продуктов износа рабочих валков, остающихся на единице поверхности прокатываемой полосы на четырехклетевом стане 2500 холодной прокатки, может быть определено следующим образом:

I=8⋅m⋅ρ⋅hсрP,                                      (4)

где P   – количество прокатанного металла в период кампании рабочих валков, мг;

hср – средневзвешенная толщина прокатываемого металла, м.

При P = 2000109 мг, m = 308112,5 мг, hср = 1,14 мм = 1,1410-3 м.

Удельное количество продуктов износа составляет:

I=8⋅308112,5⋅7,85⋅109⋅1,14⋅10−32000⋅109=11,04мгм2

Согласно проведенным исследованиям, общая загрязненность неотожженного холоднокатаного листа составляет 400-1000 мг/м2. При этом доля продуктов истирания, при соблюдении параметров технологии подачи и приготовления эмульсии, находится в пределах 40-60% от общего количества поверхностных загрязнений. В рассмотренном случае это 200-500 мг/м2, доля продуктов износа рабочих валков, соответственно составляет от 5,5 до 2,2%.

Исходя из приведенных расчетов, можно сделать заключение, что основная доля механической составляющей поверхностных загрязнений после холодной прокатки на стане 2500 определяется процессом износа поверхности прокатываемой полосы.

В связи с этим возникает необходимость улучшения эффективности удалении продуктов износа прокатываемой  полосы, как с поверхности полосы в процессе холодной прокатки, так и из прокатной эмульсии в процессе ее рециркуляции.

В условиях работы стана 2500 холодной прокатки реализован способ удаления продуктов износа с поверхности прокатываемой полосы, заключающийся в подаче под давлением рабочей эмульсии в последнем межклетевом промежутке. Эффективность удаления определяется давлением и расходом подаваемой эмульсии с учетом направления подачи для наиболее полного удаления продуктов износа с прикромочных областей полосы.

Введение дополнительной промывки в последнем межклетевом промежутке и повышение степени очистки эмульсии в оборотном цикле позволило снизить общий фон загрязненности готового холоднокатаного листа на 10-15%, тем самым обеспечив поставку экспортного металла для последующего нанесения покрытия и возможность производства металла первой группы отделки поверхности.

Библиографический список:

?.  Белосевич В. К., Нетесов Н. П., Мелешко В. И., Адамский С. Д. Эмульсии и смазки при холодной прокатке. – М.: Металлургия, 1976. – 416 с.

. Oster. Мультифазовые анализаторы для определения разных фаз углерода. Chem. J. 95. № 3. 1994.

. Разработка методики определения чистоты поверхности холоднокатаного металла на анализаторе RC – 412 /Сычь Л. Г., Пальчун Т. А., Гостяева Г. П., Хветте Т. Н., Хасанова С. М. //Совершенствование технологии на ОАО ММК. Сборник трудов Центральной Лаборатории контроля. Выпуск 3. – Магнитогорск, 1999. с. 344.